象山县外墙涂料产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 抽取同一产品2份，每份不少于2kg，一份为检验样品，一份为备用样品。如有配套辅材，应同时抽取辅材各2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1合成树脂乳液外墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 |
| 2 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 |
| 3 | 耐沾污性（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 |
| 4 | 耐碱性（48h） | GB/T 9755-2014 |
| 5 | 透水性（96h） | GB/T 9755-2014 |
| 6 | 耐洗刷性（2000次） | GB/T 9755-2014 |
| 7 | 耐人工气候老化性 | GB/T 9755-2014 |
| 8 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 9 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 10 | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 11 | 总铅（Pb）含量 | GB 18582-2020 |
| 12 | 可溶性重金属含量 | GB 18582-2020 |
| 13 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19- C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnEO]，n=2~16} | GB 18582-2020 |

- 表2合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对比率（白色和浅色） |  | JG/T 24-2018 |
| 2 | 低温稳定性 |  | JG/T 24-2018 |
| 3 | 耐水性 |  | JG/T 24-2018 |
| 4 | 耐碱性 |  | JG/T 24-2018 |
| 5 | 耐沾污性 |  | JG/T 24-2018 |
| 6 | 粘结强度 | 标准状态 | JG/T 24-2018 |
|  |  | 冻融循环(5次循环后) |  |
| 7 | 耐人工气候老化性 |  | JG/T 24-2018 |
| 8 | VOC含量 |  | GB 18582-2020 |
| 9 | 甲醛含量 |  | GB 18582-2020 |
| 10 | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | GB 18582-2020 |
| 11 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 18582-2020 |
| 12 | 可溶性重金属含量 |  | GB 18582-2020 |
| 13 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19- C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnEO]，n=2~16} |  | GB 18582-2020 |

- 表3弹性建筑涂料

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期干燥抗裂性 |  | JG/T 172-2014 |
| 2 | 低温稳定性（3次循环） |  | JG/T 172-2014 |
| 3 | 耐碱性（48h） |  | JG/T 172-2014 |
| 4 | 耐水性（96h） |  | JG/T 172-2014 |
| 5 | 耐人工气候老化性（白色或浅色） |  | JG/T 172-2014 |
| 6 | 耐沾污性（白色或浅色） |  | JG/T 172-2014 |
| 7 | 拉伸强度 |  | JG/T 172-2014 |
| 8 | 断裂伸长率 | 标准状态下 | JG/T 172-2014 |
|  |  | 0℃ |  |
|  |  | -10℃ |  |
| 9 | VOC含量 |  | GB 18582-2020 |
| 10 | 甲醛含量 |  | GB 18582-2020 |
| 11 | 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | GB 18582-2020 |
| 12 | 总铅（Pb）含量 |  | GB 18582-2020 |
| 13 | 可溶性重金属含量 |  | GB 18582-2020 |
| 14 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH，简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19- C6H4-(OC2H4)nOH，简称NPnEO]，n=2~16} |  | GB 18582-2020 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9755-2014   合成树脂乳液外墙涂料

JG/T 24-2018     合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 172-2014    弹性建筑涂料

GB 18582-2020   建筑用墙面涂料中有害物质限量

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。