象山县新型墙体材料（砖和砌块）产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 |  | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| 蒸压加气混凝土砌块 |  | 23 | 15 | 8 |
| 承重混凝土多孔砖 | H/B≥0.6 | 55 | 30 | 25 |
|  | H/B＜0.6 | 80 | 50 | 30 |
| 烧结多孔砖和多孔砌块 |  | 50 | 30 | 20 |
| 烧结空心砖和空心砌块 |  | 50 | 30 | 20 |

- 2 检验依据

- 表2 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 干燥收缩 | GB/T 11969-2020 |
| 4 | 抗冻性 | GB/T 11969-2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 6 | 放射性 | GB 6566-2010 |

- 表3 承重混凝土多孔砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔洞率 | GB/T 4111-2013 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 25779-2010 附录A |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 线性干燥收缩率 | GB/T 4111-2013 |
| 5 | 抗冻性 | GB/T 4111-2013 |
| 6 | 碳化系数 | GB/T 25779-2010 附录B |
| 7 | 软化系数 | GB/T 25779-2010 附录C |
| 8 | 放射性 | GB 6566-2010 |

- 表4 烧结多孔砖和多孔砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 13544-2011 |
| 3 | 孔型孔结构及孔洞率 | GB/T 13544-2011 GB/T 2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T 2542-2012 |
| 6 | 抗风化性能 | GB/T 2542-2012 |
| 7 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 |

- 表5 烧结空心砖和空心砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 13545-2014 GB/T 2542-2012 |
| 2 | 密度等级 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 孔洞排列及其结构 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 泛霜 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 石灰爆裂 | GB/T 2542-2012 |
| 6 | 抗风化性能 | GB/T 2542-2012 |
| 7 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545-2014 烧结空心砖和空心砌块

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 25779-2010 承重混凝土多孔砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。